2021年天津市北辰区食品相关产品

质量监督抽查实施方案

1抽查产品范围

1.1抽样领域

生产领域抽样、流通领域抽样。

1.2抽样产品种类

抽检产品涉及食品用塑料工具：塑料菜板、塑料一次性餐饮具、饮用吸管、食品接触用特定工具及塑料件、密胺塑料餐具、可重复使用塑料餐饮具；食品包装用片材：双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材、聚丙烯（PP）挤出片材、食品接触用特定片材、食品包装用聚氯乙烯硬片、膜；食品包装用塑料容器：聚酯（PET）无汽饮料瓶、聚碳酸酯（PC）饮用水罐、聚烯烃注塑包装桶、塑料防盗瓶盖、食品接触用特定塑料瓶盖、食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯、塑料饮水口杯和婴幼儿用塑料奶瓶；食品包装用塑料膜、袋：普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜；包装用双向拉伸聚酯薄膜；双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜；包装用塑料复合膜、袋（干法复合、挤出复合）；榨菜包装用复合膜、袋；液体食品包装用塑料复合膜、袋；双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋；食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋；液体食品无菌包装用复合袋；包装用聚乙烯吹塑薄膜；聚乙烯自粘保鲜膜；商品零售包装袋；夹链自封袋；包装用镀铝薄膜；食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋。

1.3产品的执行标准要求

食品用工具

QB/T 1870-2015 塑料菜板

QB/T1999-1994  密胺塑料餐具

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB 31604.8-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

食品包装用片材

GB/T 16719  双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

QB/T 2471   聚丙烯(PP)挤出片材

GB/T 15267  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 1040.3 塑料  拉伸性能的测定  第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB 31604.8-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

食品包装用塑料容器

QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0060-2012包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯

GB4806.6-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.10-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

食品包装用塑料膜、袋

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

QB/T1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T10457-1989  聚乙烯自粘保鲜膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

BB/T 0014-2011夹链自封袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法

GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法

GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB4789.2-2016  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB4789.3-2016  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB4789.4-2016 食品安全国家标准  食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB4789.5-2012 食品安全国家标准  食品微生物学检验  志贺氏菌检验

GB4789.10-2016 食品安全国家标准  食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB4789.11-2014 食品安全国家标准  食品微生物学检验  β型溶血性链球菌检验

GB4789.15-2016 食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB4806.6-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB4806.8-2016  食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB5009.156-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 8809-2015 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法

GB9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T19789-2005 包装材料  塑料薄膜和薄片氧气透过性试验  库仑计检测法

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.19-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  已内酰胺的测定和迁移量的测定

GB31604.23-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定

GB31604.31-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  氯乙烯的测定和迁移量的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

2工作分工

2.1组织部门

负责确定产品抽查种类、检验项目及检验标准、公示抽查实施细则、公示抽查结果、结算抽查费用、汇总分析抽查结果数据、异议处理、组织区局开展后处理工作。

2.2区局

做好抽样过程中的协调配合及后处理工作。

2.3抽检机构

本次抽查任务由承担，抽查机构应依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》有关规定及监督抽查实施细则在委托范围内开展抽样买样、检验工作，保证抽样、检验工作及其结果的客观、公正、真实性。做好汇总及数据分析工作，及时向组织部门上报抽查结果及分析报告。

3抽样时间及进度要求

3.1抽样时间

从2021年08月13日到2021年10月30日，我院成立专项抽样小组，抽样人员分为4组，每组2人，其中3组负责日常抽样，按照抽检覆盖行政区域内名单分3路进行抽样，提前合理规划路线，于每天17：00前把样品送达我院业务部门，另外1组负责应急响应及机动抽样工作。

3.2进度要求

抽样工作完成时限：

| 工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 样品抽取第一阶段 | 任务开始至2021年09月15日 |
| 抽样情况中期小结 | 2021年09月25日 |
| 样品抽取最后阶段 | 2021年10月30日前 |

检验工作完成时限：

| 工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 样品接收与检验第一阶段 | 任务开始至2021年09月15日 |
| 检验情况中期小结 | 2021年09月25日前 |
| 样品接收与检验第二阶段 | 2021年10月30日前 |
| 检验结束并出具报告 | 2021年11月15日前 |
| 检验结果分析与数据上报 | 2021年11月15至2021年11月30日 |

4应急处置

抽查任务中如遇突发事件，抽检机构应在第一时间提供关键技术支持及应急处理。

2021年天津市北辰区食品用塑料工具产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量要求即可。随机抽取样品见下表

产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用工具 | 塑料菜板 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 检4，备2 | 抽样时避免用手直接接触样品，注意戴洁净手套，防止污染。样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用样品应分别封样，并应于抽样后最晚7日内将所有样品送回检测。 |
| 2 |  | 塑料一次性 餐饮具 |  |  | 50个×2 |  |
| 3 |  | 饮用吸管 |  |  | 100个×2 |  |
| 4 |  | 食品接触用特定工具及塑料件 |  |  | 50个×2 |  |
| 5 |  | 密胺塑料 餐具 |  |  | 10个×2 |  |
| 6 |  | 可重复使用塑料餐饮具 |  |  | 50个×2 |  |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |

2 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验

GB 31604.8-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定

QB/T 1870-2015 塑料菜板

QB/T1999-1994  密胺塑料餐具

GB/T 24693-2009  聚丙烯饮用吸管

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 检验项目

食品用塑料工具产品检验项目见表1。表中A类指极重要质量项目，B类指重要质量项目。

表1 食品用塑料工具产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 1、所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2、 流通领域总迁移量条件：塑料菜板（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；密胺塑料餐具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；饮用吸管总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇，70℃、2h）。（用95%乙醇代替植物油）；塑料一次性餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。食品接触用特定工具及塑料件总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。可重复使用塑料餐饮具总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |

4 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

2021年天津市北辰区食品包装用塑料膜、袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量要求即可。随机抽取样品见下表

产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） | （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应尽量以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）样品由抽样人员监督包装，抽取的两份样品分别单独封装，并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。一份作为检验样品（检样），一份作为复检备用样品（备样）。备样保存在承检机构。检样和备样包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证，两份样品应尽量分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 （4）需要进行溶剂残留量检测的样品应用未检测出溶剂残留量及有害物质的铝塑包装袋封样； （5）受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至指定检验机构。 |
| 2 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 |  |  |  |  |
| 3 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |  |  |  |
| 4 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | 膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |  |
|  |  | 袋 |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
| 5 | 榨菜包装用复合膜、袋 | 膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2 ×2） |  |
|  |  |  |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
|  |  | 袋 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 | 抽样方法 | 抽样 基数 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| 6 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 膜 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） | （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应尽量以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）样品由抽样人员监督包装，抽取的两份样品分别单独封装，并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。一份作为检验样品（检样），一份作为复检备用样品（备样）。备样保存在承检机构。检样和备样包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证，两份样品应尽量分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 （4）需要进行溶剂残留量检测的样品应用未检测出溶剂残留量及有害物质的铝塑包装袋封样； （5）受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至指定检验机构。 |
|  |  | 袋 |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
| 7 | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |  |
|  |  | 袋 |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
| 8 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |  |
|  |  | 袋 |  |  | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） |  |
| 序号 | 产品 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| 9 | 液体食品无菌包装用复合袋 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） | （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应尽量以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）样品由抽样人员监督包装，抽取的两份样品分别单独封装，并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。一份作为检验样品（检样），一份作为复检备用样品（备样）。备样保存在承检机构。检样和备样包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证，两份样品应尽量分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 （4）需要进行溶剂残留量检测的样品应用未检测出溶剂残留量及有害物质的铝塑包装袋封样； （5）受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至指定检验机构。 |
| 10 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |  |  | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） |  |
| 11 | 聚乙烯自粘保鲜膜 |  |  | 1、生产领域：在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3卷，（检样2卷，备样1卷） |  |
| 12 | 商品零售包装袋 |  |  | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检样2包，备样1包） |  |
| 13 | 夹链自封袋 |  |  | 1、生产领域：从3箱中抽取，每箱中抽取40个（检样80个，备样40个）。（袋规格应不小于10cm×10cm） 2：流通领域：在同批产品中任意抽取3包，（检样2包，备样1包） |  |
| 序号 | 产品 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| 14 | 包装用镀铝薄膜 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 随机抽取复合工序较多、印刷面积较大、产品下线时间短的产品。同一原料、同一规格、同一工艺的成品为一个检验批次 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 在同批产品中任意抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5 m2×2（检样2.5 m2×4，备样2.5 m2×2） | （1）产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； （2）膜类样品不得折叠，应尽量以管芯卷轴小心卷好后封样； （3）样品由抽样人员监督包装，抽取的两份样品分别单独封装，并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。一份作为检验样品（检样），一份作为复检备用样品（备样）。备样保存在承检机构。检样和备样包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证，两份样品应尽量分别用被抽查塑料膜或袋或企业提供的非复合膜袋密封。 （4）需要进行溶剂残留量检测的样品应用未检测出溶剂残留量及有害物质的铝塑包装袋封样； （5）受检企业在抽样后, 应于5日内将所有样品送(寄)至指定检验机构。 |
| 15 | 食品接触用特定非复合膜、袋或食品接触用特定复合膜、袋 | 根据产品，确定实际抽样方法、抽样数量、基数、样品处置办法等（可参照表中其他产品抽样方法、基数、数量及处置） |

注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

2 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法

GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法

GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB4806.6-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB4806.8-2016  食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品

GB5009.156-2016食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T10457-1989  聚乙烯自粘保鲜膜

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T19789-2005 包装材料  塑料薄膜和薄片氧气透过性试验  库仑计检测法

GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.19-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  已内酰胺的测定和迁移量的测定

GB31604.23-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定

GB31604.31-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  氯乙烯的测定和迁移量的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

BB/T 0014-2011夹链自封袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 检验项目

食品包装用塑料膜、袋产品检验项目见表1-16。表中a 极重要质量项目，b 重要质量项目。

表1 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜（GB/T 10003-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016中4.2 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表2 包装用双向拉伸聚酯薄膜（GB/T 16958-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016中4.2 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016中4.3 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |

表3 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜（GB/T 20218-2006）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表4 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合（GB/T 10004-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 水蒸气透过量 | GB/T10004-2008中5.4.4 | 推荐性 | GB/T 1037-1988 | ● |  |
| 2 | 氧气透过量 | GB/T10004-2008中5.4.5 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 3 | 感官 | GB9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 | ● |  |
| 4 | 甲苯二胺 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 5 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 10 | 溶剂残留总量 | GB/T10004-2008中5.6 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 11 | 苯类溶剂残留量 | GB/T10004-2008中5.6 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |

表5 液体食品包装用塑料复合膜、袋（GB/T 19741-2005）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB 9683-1988 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 甲苯二胺 | SS膜和WSS膜 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣（4％乙酸）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣（正己烷）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 5 | 蒸发残（65%乙醇）/总迁移量 | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 6 | 高锰酸钾消耗量（水） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 7 | 重金属（以Pb计） | SS膜和WSS膜 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
|  |  | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 8 | 脱色试验 | WSLZ膜 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 9 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 10 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 2.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表6 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋（QB/T 1871-1993）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB9683-1988 | ● |  |
| 2 | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 3 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 4 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 5 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 6 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 8 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 9 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |

表7榨菜包装用复合膜、袋（QB/T 2197-1996）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 氧气透过量 | QB/T2197-1996中4.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 2 | 水蒸气透过量 | QB/T2197-1996中4.3 | 推荐性 | GB/T 1037-1988 | ● |  |
| 3 | 感官 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB9683-1988 | ● |  |
| 4 | 甲苯二胺 | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.23-2016 | ● |  |
| 5 | 蒸发残渣（4％乙酸） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量（水） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 10 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 11 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：1.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |

表8 液体食品无菌包装用复合袋（GB/T18454-2019）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 氧气透过率 | GB/T18454-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T 1038-2000 | ● |  |
| 2 | 卫生指标 | 相应材质的卫生标准 | 强制性 | GB31604.2-2016/ GB31604.7-2016/ GB31604.8-2016/ GB31604.9-2016/ GB31604.19-2016/GB 9683-1988/ GB31604.23-2016 | ● |  |
| 3 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 4 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T 10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：1.内衬材料卫生指标应符合GB 4806.7；复合塑料膜卫生指标应符合GB 9683-1988；口盖材料应符合应符合GB 4806.7；塑料与铝箔复合膜卫生指标应符合GB 9683-1988。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |

表9包装用聚乙烯吹塑薄膜（GB/T 4456-2008）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表10 聚乙烯自粘保鲜膜(GB/T10457-1989)

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 最大残留量（氯乙烯）（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.流通领域总迁移量条件：保鲜膜总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |

表11 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋)（BB/T 0039-2013）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 卫生性能 | 直接接触食品的塑料和纸塑复合包装袋的安全卫生性能应符合GB21660-2008 | 强制性 | GB4806.7-2016/GB31604.8-2016/GB31604.2-2016/GB31604.9-2016/GB31604.7-2016/GB31604.23-2016/GB9683-1988 | ● |  |
|  |  | 直接接触食品的纸包装袋应符合 GB4806.8-2016 | 强制性 | GB4806.8-2016 | ● |  |
| 备注：1.直接接触食品用聚乙烯塑料购物袋和淀粉基塑料购物袋应符合GB4806.7-2016，不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测； 2.直接接触食品用聚丙烯塑料购物袋应符合GB4806.7-2016，不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测； 3.直接接触食品用复合塑料购物袋应符合GB9683-1988。 4.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 5.流通领域总迁移量条件：商品零售包装袋总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |

表12 包装用镀铝薄膜（BB/T0030-2019）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 水蒸气透过量 | BB/T0030-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T1037-1988 | ● |  |
| 2 | 氧气透过量 | BB/T0030-2019中5.3 | 推荐性 | GB/T1038-2000 | ● |  |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 4 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 5 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 7 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |

表13 食品接触特定非复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表14 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋（GB/T28118-2011）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 氧气透过量 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T1038-2000或 GB/T19789-2005 | ● |  |
| 2 | 水蒸气透过量 | GB/T28118-2011 | 推荐性 | GB/T1037-1988 | ● |  |
| 3 | 卫生性能 | GB9683-1988 | 强制性 | GB31604.2-2016/GB31604.7-2016/GB31604.8-2016/GB31604.9-2016/ GB31604.23-2016/GB9683-1988 | ● |  |
| 4 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 5 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 |

表15食品接触用特定复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 卫生指标 | 相应产品标准的卫生指标/GB9683-1988 /GB4806.7-2016 | 强制性 | GB9683-1988 GB31604.2-2016 GB31604.7-2016 GB31604.8-2016 GB31604.9-2016 GB31604.23-2016等 | ● |  |
| 2 | 溶剂残留量总量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 3 | 苯类溶剂残留量 | 《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》 | 强制性 | GB/T10004-2008中6.6.17 | ● |  |
| 备注：1.溶剂残留量仅对复合食品包装膜、袋有要求。 2.苯类溶剂残留量的检出限为0.01mg/m2。 3.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 4.表中所有材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。 |

表16夹链自封袋（BB/T 0014-2011）

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB4806.7-2016/GB 9683-1988 | ● |  |
| 2 | 总迁移量/蒸发残渣 | GB4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016/GB 9683-1988 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.流通领域总迁移量条件：夹链自封袋（非复合袋）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |

4 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

2021年天津市北辰区食品包装用塑料片材产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量要求即可。随机抽取样品见下表

产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量(已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用 片材 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 | 抽样基数满足抽样数量即可。 | 3卷，每卷去掉2层后，每卷取1.5㎡样品（检样1.5㎡×2，备样1.5㎡） | 样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样，并寄、送至指定的检验机构相关部门。 |
|  |  | 聚丙烯（PP）挤出片材 |  |  |  |  |
|  |  | 食品接触用特定片材 |  |  |  |  |
|  |  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |  |  |  |  |
| 备注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。 |

2 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 1040.3 塑料  拉伸性能的测定  第3部分：薄膜和薄片的试验条件

GB 4806.6-2016  食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 15267  食品包装用聚氯乙烯硬片、膜

GB/T 16719  双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

GB 31604.1-2015  食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 31604.2-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB 31604.7-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB 31604.8-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定

GB 31604.9-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

QB/T 2471   聚丙烯(PP)挤出片材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3 检验项目

食品包装用塑料片材产品检验项目见表1。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | PP片材 | 拉伸屈服强度(限2471) | QB/T2471-2000 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 2 |  | 纵向尺寸变化率(限2471) | QB/T2471-2000 | 推荐性 | QB/T2471-2000 |  | ● |
| 3 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 | 拉伸强度 | GB/T16719-2008 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 4 |  | 断裂伸长率 | GB/T16719-2008 | 推荐性 | GB/T1040.3-2006 |  | ● |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 10 | 最大残留量（丁二烯）（限PS材质） （限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.12-2016 | ● |  |
| 11 | 最大残留量（乙苯、苯乙烯）（限PS材质）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.16-2016 | ● |  |
| 备注： A类指极重要质量项目，B类指重要质量项目。 1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.其余其他材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3. 流通领域总迁移量条件：片材总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，40℃，10d）。（用95%乙醇代替植物油）。 |

4 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

2021年天津市北辰区食品包装用塑料容器产品质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

本次抽查抽取样品应为同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

抽样基数满足抽样数量要求即可。随机抽取样品见下表

产品抽样方法、基数、数量及处置表

| 序号 | 产品 | 抽样方法 | 抽样基数 | 抽样数量 (已包括备用（复检）样品) | 样品处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 在企业的成品库内或流通领域随机抽取经企业检验合格或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。 | 抽样基数满足抽样数量即可 | 60个（各配同样数量的盖）（检样40个，备样20个） | 抽样人员和企业陪同抽样人员在样品上签字封样；或者样品由抽样人员监督包装，最后封装并贴上封条，在封条上面签字、加盖骑缝章。样品内至少应放一张产品合格证。受检企业在抽样后应于7日内将所有样品一起送(寄)至制定检验机构。 |
| 2 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 |  |  | 10个（配同样数量的盖）（检样6个，备样4个） |  |
| 3 | 聚烯烃注塑包装桶 |  |  | 20个（检样15个，备样5个） |  |
| 4 | 塑料防盗瓶盖、食品接触用特定塑料瓶盖 |  |  | 100个（检样70个，备样30个） |  |
| 5 | 食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器 |  |  | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）；V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |  |
| 6 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 |  |  | V＜200 ml，60个（检样40个，备样20个）；V≥200 ml，40个（检样30个，备样10个） |  |
| 7 | 塑料饮水口杯和婴幼儿用塑料奶瓶 |  |  | 6个（检样4个，备样2个） |  |

注：采用企业标准的同类产品参照执行，容量4升以上的产品抽取数量为30个，检样20个，备样10个。对特殊形状的容器，可根据实际情况参照本表及相关规定确定抽样数量。（产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。

2、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB4806.6-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB5009.156-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

GB31604.1-2015 食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验通则

GB31604.2-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  高锰酸钾消耗量的测定

GB31604.7-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  脱色试验

GB31604.8-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  总迁移量的测定

GB31604.9-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  食品模拟物中重金属的测定

GB 31604.10-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定

GB 31604.12-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定

GB 31604.16-2016  食品安全国家标准  食品接触材料及制品  苯乙烯和乙苯的测定

GB31604.41-2016 食品安全国家标准  食品接触材料及制品  锑迁移量的测定

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖

BB/T 0060-2012包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶

QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3、检验项目

食品包装用塑料容器产品检验项目见表1~7。表中a 极重要质量项目，b 重要质量项目

表1聚酯(PET)无汽饮料瓶项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |

表2 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（双酚A） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB31604.10-2016 | ● |  |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |

表3 聚烯烃注塑包装桶

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表4 塑料防盗瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 |

表5 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

| 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数）（60℃，2h） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) | GB4806.6-2016附录A | 强制性 | GB31604.41-2016 | ● |  |
| 备注1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3.执行企业标准的产品，依据企业标准规定的包装材料成型品卫生标准进行检验，PET材质产品特定迁移量只做特定迁移量(以锑计) |

表6 食品接触用特定塑料瓶盖、食品接触用特定塑料瓶坯、食品接触用特定塑料容器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计)（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 最大残留量（丁二烯）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.12-2016 | ● |  |
| 8 | 最大残留量（乙苯、苯乙烯）（限PS材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.16-2016 | ● |  |
| 9 | 特定迁移量（双酚A）（限PC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.10-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 |

表7塑料饮水口杯和婴幼儿用塑料奶瓶

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量/ 水（60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计）/ 4%乙酸（体积分数） （60℃，2h） | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量(以锑计) （限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移量（双酚A） （限PC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | 强制性 | GB 31604.10-2016 | ● |  |
| 备注：1.所有被检样品，都需提供样品接触的内容物和使用条件、是否添加着色剂、是否为一次性使用以及树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号），重复使用的产品，迁移试验要进行三次，浸泡时间最多需要30天，最长检验周期约45天左右。脱色试验仅对有颜色的产品检测。 2.表中以外材质均不引入特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量检测。特定迁移量、特定迁移总量、最大残留量判定结论以对应树脂编号（GB4806.6-2016标准附表A.1中的编号）作为判定。 3. 流通领域总迁移量条件：塑料饮水杯（可重复使用）总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（4%乙酸 、10%乙醇、95%乙醇，70℃，2h）；婴幼儿用塑料容器总迁移量模拟日常使用中最严苛的条件（50%乙醇，70℃，2h）。（用95%乙醇代替植物油）。 |

4、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。