2021年天津市北辰区建筑防水涂料

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

生产领域抽样。

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

建筑防水涂料

2.本次抽查产品范围

聚合物水泥防水涂料

3. 产品的执行标准要求

下列文件凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T23445-2009 聚合物水泥防水涂料

现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

二、抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查任务书

三、抽样要求

（一）一般情况下，每个经营主体抽取1-2批次产品。

（二）在经营主体的成品库内或生产线末端或市场随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的产量或销量较大的产品。

（三）抽样基数满足抽样数量要求即可。对同一产品采取使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取样品。

抽样基数和抽样数量分别为：

 每批次产品抽取不少于5kg的独立包装样品2份，双组分样品应按组抽取。所抽的2份样品，一份为检验用样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。

 （四）应根据实际情况填写抽样单，受检单位对抽查样品检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字或加盖公章。

（五）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字或加盖公章。

（六）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业委托加工合同（如有）等复印件加盖公章，与抽样单一并带回检验机构。

（七）备用样品存放规则。备用样品做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《天津市北辰区建筑防水涂料质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津北辰区市场和质量监督管理局提交书面异议处理申请，并提交相关材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

2021年天津市北辰区建筑防水涂料

质量监督抽查实施细则

1.适用范围

本方案适用于天津市北辰区建筑防水涂料质量监督抽查。

2.抽样方法

在经营主体的成品库内或生产线末端或市场随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一产品是指同一生产企业、同一品牌、同一批次、同一规格型号的样品。

3.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T23445-2009 聚合物水泥防水涂料

现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

聚合物水泥防水涂料产品检验项目及方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
|
| 1 | 拉伸强度 | GB/T23445-2009 | GB/T16777-2008 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T23445-2009 | GB/T16777-2008 |
| 3 | 低温柔性（φ10mm棒） | GB/T23445-2009 | GB/T16777-2008 |
| 4 | 不透水性 | GB/T23445-2009 | GB/T16777-2008 |

拉伸强度、断裂伸长率、粘接强度，只测无处理性能

4.判定原则

4.1依据标准

GB/T23445-2009 聚合物水泥防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。