2021年天津市北辰区水泥产品

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

生产领域。

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

水泥产品

2.本次抽查产品范围

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等。

3. 产品的执行标准要求

GB 175-2007	通用硅酸盐水泥

GB/T 176-2017 水泥化学分析方法

GB/T 750-1992 水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法  勃氏法

GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JC/T 420-2006 水泥原料中氯离子的化学分析方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求。

二、抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查任务书。

三、抽样要求

（一）一般情况下，实体店抽样每个经营主体抽取不超过三个不同品牌的产品。

（二）在经营主体的成品库内或生产线末端随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的产量或销量较大的产品。

（三）按GB12573《水泥取样方法》进行。抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。

缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物，缩分为检验样品(含备样）和封存样品。

将过完筛的检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条。

封装好的检验样品邮寄(送)至抽检单位；备用样品存放在被抽企业，并存放在干燥、防潮的地方。

（四）应根据实际情况填写抽样单，受检单位对抽查样品检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字或加盖公章。

（五）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字或加盖公章。

（六）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业委托加工合同（如有）等复印件加盖公章，与抽样单一并带回检验机构。

（七）备用样品存放规则。备用样品做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《天津市水泥产品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市北辰区市场监督管理局提交书面异议处理申请，并提交相关材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

# 2021年天津市北辰区水泥产品

# 质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

按GB12573《水泥取样方法》进行。抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为20kg，缩分为二等分。

缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物，缩分为检验样品(含备样）和封存样品。

将过完筛的检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条。

封装好的检验样品邮寄(送)至抽检单位；备用样品存放在被抽企业，并存放在干燥、防潮的地方。

2、检验依据

表1  水泥检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176 |
| 2 | 氧化镁 | GB/T 176 |
| 3 | 烧失量 | GB/T 176 |
| 4 | 不溶物 | GB/T 176 |
| 5 | 氯离子含量 | GB/T 176 |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346 |
| 7 | 安定性 | GB/T 1346 |
| 8 | 强度 | GB/T 17671 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 175-2007	通用硅酸盐水泥

GB/T 176-2017 水泥化学分析方法

GB/T 750-1992 水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法  勃氏法

GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JC/T 420-2006 水泥原料中氯离子的化学分析方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。