- 2021年天津市北辰区农膜产品

- 质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

生产领域。

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

农膜产品。

2.本次抽查产品范围

农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。

3. 产品的执行标准要求

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定

GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求现行有效的团体标准、地方标准、企业标准及产品明示质量要求

二、抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查任务书。

三、抽样要求

（一）一般情况下，实体店抽样每个经营主体抽取不超过三个不同品牌的产品。

（二）在经营主体的成品库内或生产线末端随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的产量或销量较大的产品。

（三）随机抽取三卷薄膜，检查三卷薄膜的卷曲缺陷和宽度错位，并在抽样单上作详细记录。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，每卷取四米（共三块），将三块薄膜按编号 1、2、3 号标明，其中 1、2 号薄膜签封标明为检验样品，3 号薄膜签封标明为备用样品。

（四）应根据实际情况填写抽样单，受检单位对抽查样品检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字或加盖公章。

（五）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字或加盖公章。

（六）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业委托加工合同（如有）等复印件加盖公章，与抽样单一并带回检验机构。

（七）备用样品存放规则。备用样品做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《天津市农膜产品质量监督抽查实施细则》

五、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市北辰区市场监督管理局提交书面异议处理申请，并提交相关材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

- 2021年天津市北辰区农膜产品

- 质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

随机抽取三卷薄膜，检查三卷薄膜的卷曲缺陷和宽度错位，并在抽样单上作详细记录。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样人员将抽取到的三卷薄膜去掉外层十米后，每卷取四米（共三块），将三块薄膜按编号 1、2、3 号标明，其中 1、2 号薄膜签封标明为检验样品，3 号薄膜签封标明为备用样品。

2、检验依据

表1 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度和厚度偏差 | GB/T 6672-2001 GB 13735-2017 |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB/T 6673-2001 GB 13735-2017 |
| 3 | 净质量偏差 | GB 13735-2017 |
| 4 | 拉伸负荷、断裂标称应变 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 直角撕裂负荷 | QB/T 1130-1991 |

表2    农业用聚乙烯吹塑棚膜检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4455-2019 |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6673-2001 |
| 3 | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 GB/T 6672-2001 |
| 4 | 拉伸强度及断裂标称应变 | GB/T 1040.3-2006 |
| 5 | 直接撕裂强度 | QB/T 1130-1991 |
| 6 | 透光率和雾度 | GB/T 2410-2008 |
| 7 | 初滴时间及流滴失效时间 | GB/T 4455-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法

GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定

GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

GB/T 2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。